#### SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

##### ROBOTY  DROGOWE

##### NAWIERZCHNIE    TŁUCZNIOWE

Gmina Siechnice

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji Technicznej  są  wymagania dotyczące

wykonania robót drogowych-remontowych i nawierzchniowych ulepszonych i nieulepszonych .

  - Określenia  podstawowe

-profilowanie podłoża-wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych

/lub według uzgodnień/ i nadanie płaszczyźnie /koryto drogowe/ odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych,

-kruszywo ,tłuczeń-mieszanka kruszywa o frakcji  31,5 - 63 cm

-podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje

i przekazuje obciążenia na podłoże gruntowe,

-droga-planowo założony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego

ruchu, o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,

-pas drogowy-odpowiednio zagospodarowany  pas gruntu przeznaczony na

lokalizację  drogi i jej urządzeń,

-nawierzchnia drogowa-warstwa ułożona na podłożu gruntowym, służąca do

zapewnienia dogodnych warunków ruchu, składająca się z podbudowy i

warstwy  nawierzchniowej (jezdnej)

-składowisko-miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania materiałów

z rozbiórki, pozyskanie i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę.

II.    MATERIAŁY

Materiałami  stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem

niniejszej ST są:

a) tłuczeń - kruszywo   o frakcji  31,5 – 60 mm

b) kamień łamany o frakcji    0-31,5 mm

c) piasek-kruszywo średnio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek

gliniastych  (< 5%),

III.     SPRZĘT

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST  stosować następujący , sprawny technicznie sprzęt

-równiarka samobieżna,

- koparko - ładowarka

-walec samojezdny, statyczny

-samochód samowyładowczy,

-ładowarka kołowa.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót

IV.        WYKONANIE  ROBÓT

4.1.Zakres robót przygotowawczych:

-oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,

-dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu

budowlanego,

-niwelacja terenu,

-profilowanie dna koryta z mechanicznym zgęszczeniem,

-wyrównanie istniejącego podłoża,

-uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu,

-rozścielenie piasku warstwami,

-zagęszczenie warstwy piasku mechanicznie z polewaniem wodą,

-wykonanie podbudowy: rozścielenie warstwy tłucznia dolnej oraz warstwy

górnej, zaklinowanie klińcem i polewanie wodą przy wyrównywaniu

tłuczniem, zagęszczenie warstwy mechanicznie,

4.2.Zakres robót zasadniczych. Warunki techniczne wykonania

robót

## 4.2.1.      Nawierzchnia z tłucznia kamiennego

Tłuczeń (  31,5 - 63”)i kamień łamany o frakcji 0-31,5 mm przeznaczony na

nawierzchnię tłuczniową powinien  posiadać atesty.

Rozścielenie tłucznia w warstwie nawierzchni odbędzie się mechanicznie, przy

użyciu równiarki lub układarki kruszywa.

Nawierzchnia tłuczniowa o grub. 30 cm wykonana będzie w dwóch warstwach

dolna grub.25 cm i górna grub.5 cm.

Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym

z nadaniem spadków daszkowych 3% na prostych odcinkach lub spadku

jednostronnego na łukach.

Wałowanie należy wykonywać  osobno dla każdej warstwy. W trakcie

wałowania warstwy należy polewać wodą.

V.KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

5.1.   BADANIA JAKOŚCI ROBÓT W CZASIE BUDOWY

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

Ponadto:

-badania grubości nawierzchni  -  sprawdzenie grubości nawierzchni należy wykonać

co najmniej w jednym losowo wybranym miejscu na każde  1000 m² odbieranej nawierzchni. Grubość warstwy nawierzchni nie może się różnić od projektowanej więcej niż ±10%.

-badanie pochylenia nawierzchni  -  należy przeprowadzać za pomocą niwelatora.

Różnice pomiędzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny być większe niż 0.2 %.

-badanie rzędnych niwelety nawierzchni  -  należy wykonać za pomocą niwelatora, na długości nie mniejszej niż 0.1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny się różnić od założonych więcej niż o ± 1 cm

VI.OBMIAR  ROBÓT

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami .

VIII.ODBIÓR  ROBÓT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z  postanowieniami. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej .

-atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.