„Odnowa nawierzchni na DP nr 5109E relacji Modlna  - Leśmierz” DR.272.28.2025.AM

POWIAT ZGIERSKI
W  sercu Polski

Starostwo Powiatowe w Zgierzu

95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a

tel. (42) 288 81 00, fax (42) 719 08 16

starostwo@powiat.zgierz.pl, www.powiat.zgierz.pl

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.05B.

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

/ WARSTWA ŚCIERALNA /

Zgierz – 2025 rok

D - 05.03.05B. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO / WARSTWA ŚCIERALNA /

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ramach zadania: ,,Odnowa nawierzchni na DP nr 5109E relacji Modlna - Leśmierz”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy ST obejmuj ą wszystkie czynności związane z wykonaniem:

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm i grubości 4,0 cm.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.	Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza kamiennego o określonym składzie i uziarnieniu.

1.4.2.	Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania.

1.4.3.	Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i zagęszczona.

1.4.4.	Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 2.

Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inżyniera. W przypadku zmiany pochodzenia materiału należy, po wykonaniu odpowiednich badań, opracować skorygowaną receptę.

2.1. Materiały do produkcji mieszanki betonu asfaltowego

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego na wykonanie warstwy ścieralnej o uziarnieniu 0/12,8 mm stosować materiały podane w tabeli 1. Wymagania dla asfaltu podano w tabeli 2.

Tablica 1. Materiały do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8

| Lp. |  | Rodzaj materiału/ Nr normy | warstwa ścieralna |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kruszywo łamane granulowane |  |  |
|  | wg PN-B-11112 |  |  |
|  | a) z litego surowca skalnego, ze skał: |  |  |
|  | - | magmowych | kl. I, II; gat. 1,2 |
|  | - | przeobrażonych | j.w. |
|  | - | osadowych | j.w. |
|  | b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze) |  | j.w. |
|  | c) z surowca naturalnie rozdrobnionego |  | j.w. |
| 2 | Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112 |  | - |
| 3. | świr i mieszanka wg PN-B-11111 |  | kl. I, II |
| 4. | Grys i żwir kruszony wg PN-S-96025 Załącznik G |  | kl. I, II; gat. 1, 2 |
| 5. | Piasek wg PN-B-11113 |  | gat. 1, 2 |
| 6. | Wypełniacz mineralny |  |  |
|  | a) wg PN-S-96504 |  | podstawowy, zastępczy |
|  | b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium drogowego |  | pyły z odpylania |
| 7. | Asfalt wg PN-EN 12591 z dostosowaniem do warunków polskich |  | D50/70 |

|  |  |  |  | D - 05.03.05B. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tabela 2. Wymagania dla asfaltu drogowego D 50/70 |  |  |  |  |
|  | Lp. | Właściwości | Wymagania | Badania wg |  |
|  | 1. | Penetracja w temperaturze 25oC, 0,1 mm | 50¸70 | PN-EN 1426 |  |
|  | 2. | Temperatura mięknienia, 0C | 46¸54 | PN-EN 1427 |  |
|  | 3. | Temperatura zapłonu, nie mniej niŜ, oC | 230 | PN-EN 22592 |  |
|  | 4. | Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej ni Ŝ, % (m/m) | 99 | PN-EN 12592 |  |
|  | 5. | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie więcej niŜ, %, m/m | 0,5 | PN-EN 12607-1 |  |
|  | 6. | Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niŜ, % | 50 | PN-EN 1426 |  |
|  | 7. | Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niŜ, oC | 48 | PN-EN 1427 |  |
|  | 8. | Zawartość parafiny, nie więcej niŜ, % | 2,2 | PN-EN 12606-1 |  |
|  | 9. | Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie więcej niŜ, oC | 9 | PN-EN 1427 |  |
|  | 10. | Temperatura łamliwości, nie więcej niŜ, 0C | -8 | PN-EN 12593 |  |

2.2. Dostawy materiałów

Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami określonymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Do obowiązku Wykonawcy należy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania mieszanki, aby zapewnić nieprzerwaną pracę otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki roboczej.

Każda dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi być zaopatrzona w deklarację zgodności o treści według PN-EN-45014, wydaną przez dostawcę.

2.3. Składowanie materiałów

Wymagania dotyczące składowania materiałów podano w ST D-05.03.05.A  p. 2.3.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt . 3.

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-05.03.05.A p. 3.

Przed przystąpieniem do wykonania robót Inżynier sprawdzi zgodność przedstawionej przez Wykonawcę propozycji sprzętowej z wymaganiami ST.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 4.

Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST D-05.03.05.A p  4.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00  .00 "Wymagania ogólne”, pkt. 5.

5.1. Opracowanie recepty laboratoryjnej

Wykonawca przygotuje receptę laboratoryjną na mieszankę betonu asfaltowego, które przedstawi Inżynierowi do akceptacji. Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze składników mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ilości asfaltu,

- określeniu właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej i porównaniu uzyskanych wyników z wymaganiami podanymi w ST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w obszarze wyznaczonym przez krzywe graniczne.

Rzędne krzywych granicznych mieszanki mineralnej do wykonania warstwy ścieralnej z BA 0/12,8 mm podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania warstwy ścieralnej z BA 0/12,8

wymiary w %

| Wymiar oczek sit # , mm | Rzędne krzywych granicznych | Rzędne krzywych granicznych |
| --- | --- | --- |
| Przechodzi przez: | uziarnienia mieszanki | uziarnienia mieszanki |
|  | 0/12,8 mm dla KR 1-2 | 0/12,8 mm dla KR 3-6 |
| 20,0 | 100 |  |
| 16,0 | 90 – 100 | 100 |
| 12,8 | 80 – 100 | 87 – 100 |
| 9,6 | 69 – 100 | 73 – 100 |
| 8,0 | 62–93 | 66–89 |
| 6,3 | 56–87 | 57–75 |
| 4,0 | 45–76 | 47–60 |

|  | 2,0 | 35 | – 64 | 35 | – 48 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zawartość ziarn > 2,0 mm | (36 | – 65) | (52 | – 65) |  |
|  | 0,85 | 26 | – 50 | 25 | – 36 |  |
|  | 0,42 | 19 | – 39 | 18 | – 27 |  |
|  | 0,30 | 17 | – 33 | 16 | – 23 |  |
|  | 0,18 | 13 | – 25 | 12 | – 17 |  |
|  | 0,15 | 12 | – 22 | 11 | – 15 |  |
|  | 0,075 | 7–11 |  | 7 | – 9 |  |
|  | Orientacyjna zawartość asfaltu w mieszance | 5,0 | – 6,5 | 4,8 | – 6,5 |  |
|  | mineralno-asfaltowej, %, m/m |  |  |  |  |  |

Zaprojektowana mieszanka BA 0/12,8 mm powinna spełniać wymaganie podane w tablicy 4 Lp. 1÷5.

Wykonana warstwa ścieralna z mieszanki BA 0/12,8 mm powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 Lp. 6¸7.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanki BA i wykonanej z niej warstwy ścieralnej

| Lp. | Właściwości | Wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | dla KR 1-2 | dla KR 3-6 |
| 1. | Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie mniej niŜ : | nie wymaga się | 14 |
| 2. | Stabilność próbek wg Marshalla w temperaturze 60 0C, zagęszczonych 2x50 | 5,5 | 10,0 |
|  | uderzeń ubijaka, kN nie mniej niŜ : |  |  |
| 3. | Odkształcenie próbek jw., mm | 2,0¸5,0 | 2,0¸4,5 |
| 4. | Wolna przestrzeń w próbkach jw., % (v/v) | 1,5¸4,5 | 2,0¸4,0 |
| 5. | Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % | 75¸90 | 78¸86 |
| 7. | Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % nie mniej niŜ : | 98,0 | 98,0 |
| 8. | Wolna przestrzeń w warstwie, %(V/V) | 1,5¸5,0 | 3,0¸5,0 |

- Dotyczy tylko fazy projektowania składu mieszanki mineralno-asfaltowej

5.2. Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku roboczym powinna być zgodna z zaleceniami producenta.

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30 0C od maksymalnej, dopuszczalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wysypaniu z mieszalnika powinna być zgodna z zaleceniami producenta.

Wytwarzanie mieszanki będzie się odbywać w oparciu o receptę laboratoryjną zatwierdzoną przez Inżyniera. Wytworzona mieszanka betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania zamieszczone w tablicy 4.

5.3. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod warstwę ścieralną powinno być oczyszczona i skropiona zgodnie z zasadami podanymi w ST D-04.03.01; powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, niezbędnym na odparowanie wody.

- przypadku stosowania rozkładarki, wyposażonej w rampę skrapiającą, dopuszcza się wykonanie skropienia emulsją asfaltową bezpośrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego.

Powierzchnie krawężników, włazów, wpustów i tym podobnych urządzeń, przylegające do układanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być posmarowane gorącym asfaltem lub innym materiałem uszczelniającym, uzgodnionym z Inżynierem.

5.4. Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu poprzedniej doby będzie wynosiła co najmniej 5°C. Nie dopuszcza się układania mieszanki na wilgotnym lub oblodzonym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiat ru (v > 16 m/s). Powierzchnia podłoża po przelotnym deszczu, jeżeli jest to konieczne, powinna być osuszona, np. dmuchawą lub sprężonym powietrzem.

5.5. Próba technologiczna

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki betonu asfaltowego jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.

Tolerancje zawartości składników mieszanki betonu asfaltowego względem składu zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach podanych w tablicy 5.

| Tablica 5. Odchyłki zawartości składników mieszanki betonu asfaltowego względem składu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji |  |  |  |  |
|  |  |  | procent (m/m) |  |
|  | Lp. | Składniki mieszanki betonu asfaltowego | Dopuszczalne |  |
|  |  |  | odchyłki |  |
|  | 1 | Ziarna pozostające na sitach o oczkach # w mm: | ± 5,0 |  |
|  |  | 20.0; 16.0; 12.8; 9.6; 8.0; 6.3; 4.0; 2.0 |  |  |
|  | 2 | Ziarna pozostające na sitach o oczkach # w mm: | ± 3,0 |  |
|  |  | 0.85; 0.42; 0.30; 0.18; 0.15; 0.075 |  |  |
|  | 3 | Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # 0.075 mm | ± 2,0 |  |
|  | 4 | Asfalt | ± 0,5 |  |

5.6. Wbudowanie i zagęszczanie warstw z betonu asfaltowego

Mieszankę betonu asfaltowego należy wbudowywać mechanicznie, w sposób ciągły, układarką spełniającą wymagania punktu 3. Układarka powinna poruszać się ze stałą prędkością i bez zbędnych zatrzymań (np. w oczekiwaniu na kolejny samochód z gorącą mieszanką).

Nie obramowany brzeg warstwy powinien być wyprofilowany lub obcięty i pokryty asfaltem.

Zagęszczanie rozłożonej mieszanki należy wykonywać walcami wibracyjnymi oraz ogumionymi, spełniającymi wymagania podane w ST. Zaleca się stosowanie walców wibracyjnych o masie nie mniejszej niż 9 Mg, a walców ogumionych o masie nie mniejszej niż 16 Mg.

Zagęszczanie mieszanki powinno być zgodnie ze schematem przejść walca zweryfikowanym na odcinku próbnym. Zagęszczanie nie powinno powodować wyciskania zaprawy na powierzchnię. Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna być zgodna z zaleceniami producenta.

Wyniki badań zagęszczenia wykonanej warstwy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

Niweleta i grubość wbudowanej warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

Złącza w warstwie powinny być wykonane w linii prostej równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza podłużne w poszczególnych warstwach powinny by ć przesunięte względem siebie, co najmniej o 15 cm; złącza poprzeczne, o co najmniej 1 metr. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. Za zgodą Inżyniera, nawierzchnię można oddać do ruchu zaraz po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawi ć Inżynierowi wyniki wszystkich badań materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki BA celem porównania z wymaganiami ST i zatwierdzenia źródeł poboru materiałów.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Tablica 6. Zakres oraz częstotliwość badań i pomiarów w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki betonu asfaltowego

|  |  | Częstotliwość badań |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie bada ń | Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej |
| 1 | Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej | 1 próbka przy produkcji do 500 Mg |
|  | pobranej w wytwórni | 2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg |
| 2 | Właściwości asfaltu | dla każdej dostawy (cysterny) |
| 3 | Właściwości wypełniacza | 1 na 100 Mg |
| 4 | Właściwości kruszywa | przy kazdej zmianie |
| 5 | Temperatura składników mieszanki mineralno-asfalt owej | dozór ciągły |
| 6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej | kazdy pojazd przy załadunku i w czasie |
|  |  | wbudowywania |
| 7 | Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej | jw. |
| 8 | Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej | jeden raz dziennie |
|  | pobranej w wytwórni |  |
| 9. | Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie | 2 próbki z każdej działki roboczej |
| 10. | Grubość warstwy | 2 próbki z każdej działki roboczej |

lp.1 i lp.8 – badania mog ą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025

6.2.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001. Wyniki powinny być

zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 5. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi  metodami.

6.2.3. Badanie właściwości asfaltu

Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.

6.2.4. Badanie właściwości wypełniacza

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza.

6.2.5. Badanie właściwości kruszywa

Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa.

6.2.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno -asfaltowej

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.2.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i od-czytaniu temperatury. Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w ST.

6.2.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.

6.2.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.

6.2.10. Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjnej.

6.2.11. Grubość warstwy po zagęszczeniu

Grubości wykonanej warstwy należy określać na podstawie wyciętych próbek.

Grubość warstwy, jako średnia z trzech pomiarów, nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ ±5 mm.

6.3. Badania cech geometrycznych warstwy ścieralnej wykonanej  z mieszanki BA

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 7.

Tablica 7.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy ścieralnej wykonanej z mieszanki BA

| Lp. | Badana cecha | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość warstwy | 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km |
| 2 | Równość podłużna warstwy | każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m |
| 3 | Równość poprzeczna warstwy | nie rzadziej niż co 5m |
| 4 | Spadki poprzeczne warstwy | 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km |
| 5 | Rzędne wysokościowe warstwy | pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej |
|  |  | oraz usytuowania osi według |
| 6 | Ukształtowanie osi w planie | dokumentacji budowy |
| 7 | Grubość warstwy | 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 |
| 8 | Złącza podłużne i poprzeczne | cała długość złącza |
| 9 | Krawędź, obramowanie warstwy | cała długość |
| 10 | Wygląd warstwy | ocena ciągła |
| 11 | Zagęszczenie warstwy | 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 |
| 12 | Wolna przestrzeń w warstwie | jw. |

6.3.2. Szerokość warstwy

Sprawdzenie polega na zmierzeniu w poziomie, taśmą mierniczą, odległości przeciwległych bocznych krawędzi.

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją +5cm.

6.3.3. Równość warstwy

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny być większe od podanych w tablicy 8.

Tablica 8. Dopuszczalne nierówności warstwy ścieralnej asfaltowej, mm

| Lp. | Drogi i place | Nierówności |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drogi klasy GP | 4 |
| 2 | Drogi klasy G i Z | 6 |
| 3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi | 9 |

6.3.4. Spadki poprzeczne

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porównaniu wyników pomiaru z dokumentacją projektową.

Spadki poprzeczne warstw z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%.

6.3.5. Rzędne wysokościowe warstwy

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porównaniu wyników pomiaru z dokumentacją  projektową.

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm.

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie

Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiarów geodezyjnych usytuowania poszczególnych punktów osi i porównania wyników pomiaru z dokumentacją projektową.

Oś warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5cm.

6.3.7. Złącza podłużne i poprzeczne

Sprawdzenie polega na oględzinach. Złącza powinny być równe i związane.

6.3.8. Wygląd warstwy

Wygląd warstwy wiążącej powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o określonej grubości.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.0  0. "Wymagania ogólne" pkt. 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżynieria, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 2 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt	9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej uwzględnia:

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- zakup i transport materiałów,

- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych, wymaganych w ST.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- 1. Normy

1. PN-EN 932-1	Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metoda pobierania próbek

- PN-EN 933-1Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania

3. PN-EN 933-8	Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Badanie wskaźnika piaskowego

- PN-EN 1097-6Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziarna i nasiąkliwości

- PN-EN 12591Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do układania. Specyfikacja – z dostosowaniem do warunków polskich.

6. PN-EN 12592	Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalności

7. PN-EN 12593	Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury łamliwości metodą Fraassa

- PN-EN 12607-1Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza. Metoda RTFOT

- PN-EN 12606-1Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartości parafiny. Metoda destylacyjna

- PN-EN 1367-1Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie mrozoodporności.

11. PN-EN 1426	Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą,

12. PN-EN 1427	Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda Pierścień i Kula

- PN-EN 1744-1Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna

- PN-EN 45014Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców

- PN-B-11111Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka.

- PN-B-11112Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

- PN-B-11113Kruszwa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

- PN-B-06714/00Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne

- PN-B-06714/01Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań

- PN-B-06714/12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych

- PN-B-06714/16Kruszywa mineralne. Oznaczanie kształtu ziarna

- PN-B-06714/42Kruszywa mineralne. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles

| 23. | PN-C-04132 | Przetwory naftowe. Pomiar ciągliwości asfaltów |
| --- | --- | --- |
| 24. | PN-S-96504 | Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych |
| 25. | PN-S-96025 | Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania |

- BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

- BN-70/8931-09Drogi  samochodowe  i  lotniskowe.  Oznaczanie  stabilności  i  odkształcenia  mas  mineralno-

|  | asfaltowych |
| --- | --- |
| 28 EN 22592 | Petroleum products. determination of flash and fire points. Cleveland open cup method. |

10.2. Inne dokumenty

29.	„Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym”, IBDiM - Zeszyt 48, 1995 r.

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Zeszyt Nr 60, Warszawa 1999.

- „Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalt y drogowe”, IBDiM - Zeszyt 54, 1997 r.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.